PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ANEXO X – PROJETO BÁSICO

PROJETO PADRÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS - (1024,52m2)

MUNICIPIO SÃO MATEUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ano 2015

Sumário

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3

2.	DA RESPONSABILIDADE	3

3.	METODOS CONSTRUTIVOS	3

3.1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	3

3.2.	LOCAÇÃO DE OBRA	3

3.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4

3.4.	FUNDAÇÕES E PILARES	4

3.5.	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	4

3.6.	PAREDES E PAINÉIS	5

3.7.	ARQUIBANCADAS	5

3.8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	5

3.9.	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	6

3.10.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	6

3.11.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6

3.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7

3.13.	PINTURA	7

3.14.	SERVIÇOS DIVERSOS	7

4.	CONCLUSÃO	7

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O referido projeto apresenta uma área total  de 1024,52 m²  de  área coberta, para adoção em terrenos de disponibilizados pela Municipalidade no Km 35 da rodovia São Mateus Nova Venécia.

Este  memorial  tem  por  objetivo  descrever  e  especificar  de  forma  clara  a construção  da  estrutura  metálica,  cobertura  e  demais  instalações,  de  forma  a complementar as informações contidas nos projetos.

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  na  obra  deverão  ser comprovadamente  de  boa  qualidade  e  satisfazer  rigorosamente  as especificações  constantes  neste  material  e  nos  respectivos  projetos.  Todos  os serviços  deverão  ser  executados  em  completa  obediência  aos  princípios  de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

- DA RESPONSABILIDADE

Como responsável pela execução da obra e serviços, a contratada deverá por sua conta verificar e analisar e estudar todo o projeto, alterações e revisões de necessidade devidamente comprovadas pela contratada e deverá ser submetida à aprovação da Contratante.

A presença da fiscalização da Prefeitura Municipal na obra, não diminui a responsabilidade da Contratada.

A Construtora será responsável por qualquer acidente decorrente da obra, que venha a acontecer a terceiros, mesmo que na via pública.

- METODOS CONSTRUTIVOS

  - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Será feita a limpeza do terreno de modo que a área fique completamente livre de tocos, raízes e entulhos.

Em local previamente escolhido, serão construídos os barracões necessários ao atendimento da obra, com previsão para depósito de materiais, banheiros, escritórios para pessoal, com as devidas instalações provisórias.

Deverá  ser  fixada,  em  local  visível,  placa  da  obra,  conforme  modelo disponibilizado pelo Governo Federal ou a Municipalidade.

  - LOCAÇÃO DE OBRA

Os quadros de tábuas, ou sarrafos, devem ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam às tensões de fios de marcações, sem oscilação e possibilidade de fuga da posição correta. A locação se fará sempre pelos eixos dos elementos construtivos com marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros, obedecendo rigorosamente às cotas e alinhamentos, estabelecidos no projeto.

A ocorrência de erro na locação da obra implica para a empresa contratada, responsável pela obra, proceder por conta própria, e nos casos previstos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se tornem necessários.

A construtora manterá, em perfeitas condições todo e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.

  - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Os  serviços  de  escavação,  compactação  e  reaterro  deverão  ser  executadas  de acordo  com  as  Normas  Técnicas  Brasileiras  a  fim  estabelecer  as  cotas  de níveis e condições previstas em projeto para execução da obra.

  - FUNDAÇÕES E PILARES

Sempre que houver presença de água nas cavas de fundações, essa deverá ser retirada por processo manual ou mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte quatro) horas.

A Construtora deverá investigar a ocorrência de água agressiva no subsolo o que, caso constatado, deverá ser comunicado imediatamente a fiscalização.

Após  compactação  do  fundo  da  vala,  esta  deverá  estar  limpa  e isenta  de material  orgânico.  Deverá  ser  executada  uma  camada  de  concreto  magro  com 5,0 cm de espessura, com traço 1:4:8.

A  fundação  dos  pilares  será  do  tipo  direto  em  blocos  de  concreto  armado, conforme  dimensões  em  projeto.  Dependendo  da  resistência  do  solo  (esta deverá ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver a necessidade de  se  executar  brocas,  com  armação  longitudinal  de  aço  CA-50  com  diâmetro de 8 mm e estribos de diâmetro 5,0 mm a cada 20 cm.

Todos  os  blocos  de  fundação  serão  interligados  por  uma  viga  baldrame  com seção transversal de dimensões constantes em planta.

Nos  blocos,  pilares  e  viga  baldrame  serão  utilizados  concreto  com  fck  de  25 MPa e aço CA50 nos diâmetros  conforme disposição em projeto estrutural.

  - ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

As  ligações  da  estrutura  metálica  serão  soldadas,  e  todos  os  perfis  metálicos utilizados deverão ser  do tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com as indicações no projeto. Seguem abaixo os perfis utilizados:

Todos os  perfis  metálicos,  após  limpeza,  deverão  receber  pintura  prime  anticorrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento.

Todos os  pilares  serão  de  concreto  com  fck  de  25  MPa,  e  pintura  sobre  a superfície de concreto na cor amarela, conforme projeto arquitetônico.

A cobertura será em forma de arco conforme projeto, com a utilização de telhas

de  aço  galvanizado  ondulada  de  0,5  mm  de  espessura,    na  cobertura  e  nos fechamentos  laterais.

As  cores  da  estrutura  deverão  seguir  as  especificações constantes  no  projeto  arquitetônico,  sendo  utilizada  a  cor  amarela.

  - PAREDES E PAINÉIS

As paredes obedecerão às dimensões e alinhamentos indicados nos projetos de arquitetura e obedecerão as normas e prescrições contidas nas Normas da ABNT.

Serão executadas com Alvenaria de blocos cerâmicos 9x19x19cm, assentados c/argamassa traço 1:4, juntas 10 mm revestido ambos os lados.

Os cortes em tijolos serão feitos com a máxima regularidade.

Para o fechamento em elemento vazado em cimento, acabamento em duas demãos de pintura látex acrílica, localizados segundo a especificação no projeto de Arquitetura.

  - ARQUIBANCADAS

Estrutura de alvenaria de tijolo maciço com adensamento hidráulico recebendo uma camada de cimento na área dos assentos, com inclinação de 0,5 %.

Os espelhos das  arquibancadas  serão  em  alvenaria  de  bloco  cerâmico  com revestimento em uma face e pintura látex acrílica.

  - REVESTIMENTO DE PAREDE

As paredes deverão se rebocadas obedecendo ao processo construtivo. Iniciando com a aplicação de chapisco com argamassa preparada mecanicamente. Em seguida o emboço com preparo mecânico para recebimento da cerâmica conforme projeto arquitetônico e reboco paulista na áreas onde receberão pintura.

Antes da execução do reboco será colocada mestras em todas as paredes internas e externas, com o objetivo de manter o prumo e o esquadro de cada cômodo com o objetivo de manter o prumo e o esquadro de cada cômodo.

Utilizar sempre a areia de boa qualidade isenta de materiais orgânicos.

O cimento deverá ser adicionado somente no momento da aplicação.

A camada de reboco não deverá ultrapassar + ou – 2cm de espessura.

O reboco deverá ser aplicado, somente após decorridos 15 (quinze) dias da construção da parede.

O aperto da alvenaria deverá ser feito mínimo 6 dias após a confecção da mesma.

Será utilizada argamassa mista com cal hidratada.

Quanto mais leve, melhor é a cal.

Propriedades exigíveis: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorver deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

As juntas para o revestimento cerâmico serão a prumo com espessura constante de 3mm, ou conforme especificação do fabricante, sendo rejuntamento com rejunte de 1ª linha na cor cinza platina.

Na área interna deverá ser utilizado piso de cerâmico (20X20cm) na cor branca, PI- 5.

As  paredes  serão  revestidas  internamente  com  cerâmica  20x20  cm  na  cor branca, PI-3.

As  paredes  externas  serão  revestidas  com  cerâmica  10x10  cm  nas  cores definidas em projeto.

  - PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Piso quadra poliesportiva fck>=25MPa, camada única e.10cm, c/ arm. mínima 1/3 da altura, acab. superf. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamantada preenchida c/ mastique, sobre base solo brita 30% esp.5cm e resina endur.

Passeio de cimentado camurçado com argamassa e areia no traço 1:3 esp. 1,5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa

  - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removível conforme detalhe de Arquitetura.

Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz.

Futebol de Salão e Handebol: trave oficial móvel e rede.

Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para receber estes equipamentos.

  - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

As instalações serão abastecidas com água proveniente do sistema de abastecimento da Cidade (SAAE).

Serão fornecidos e instalados reservatórios de água com capacidade definida por projeto específico hidro-sanitário, sobre laje, onde incluem-se bóia e demais conexões de saída de água.

Serão fornecidos instalados tubos de PVC rígidos soldável para água, inclusive conexões, para colunas de água e ramais dimensionados conforme projeto e utilizando-se veda juntas em seus engates e conexões.

Instalar-se-á tubos (1ª linha) de PVC rígido soldável para esgoto, inclusive conexões; ramais primários e secundários nas bilotas variáveis conforme projeto, utilizando-se veda juntas em seus engates e conexões, e vertendo-se com inclinação não inferior à 3% para a caixa de inspeção na dimensão (conf. Projetos) e caixa de gordura na dimensão (conf. Projeto) em alvenaria de bloco de cimento, compreendendo ainda o assentamento de: aparelhos sanitários em louça branca, inclusive acessórios (mangotes, buchas, etc...) para lavatório suspenso e bacia sanitária acoplada.

Execução de caixa de inspeção, caixa de passagem, permitindo fácil acesso para manutenção e limpeza, de acordo com detalhamento e capacidade de vazão, conforme projeto hidrosanitário.

Evitar a passagem de tubos nas estruturas de concreto armado.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A  instalação  elétrica  obedece  ao  projeto  e  às  normas  da  ABNT.  A  fiação  será de  cobre,  com  revestimento  anti-chama,  sendo  a  distribuição  aparente  através de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e a ligação das lâmpadas será através dos próprios disjuntores.

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.

A  fixação  dos  eletrodutos  e  luminárias  deverão  garantir  segurança  e alinhamento.

Os quatro  pilares  de  canto  serão  aterrados,  com  hastes  tipo  Coopperweld  5/8" de 3,00 m de comprimento.

.

  - PINTURA

As cores serão conforme projeto arquitetônico e definições da fiscalização de obras do departamento de engenharia.

A pintura das paredes com tinta látex acrílica, duas a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico.

No teto será aplicado fundo selador acrílico, uma demão, com posterior aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, três demãos.

As portas receberão com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos.

  - SERVIÇOS DIVERSOS

Executar a limpeza da obra.

Ao  final  da  obra  deverá  haver  especial  cuidado  em  se  remover  quaisquer detritos  ou  salpicos  de  concreto  endurecido  no  piso  ou  demais  equipamentos da quadra.

- CONCLUSÃO

Todo entulho proveniente da obra será removido por conta da empresa executante.

Todo o material empregado na obra será de excelente qualidade.

Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalação correrão por conta exclusiva do executor da obra.

As cotas do projeto e a descriminação da planilha orçamentária e as contidas neste memorial serão seguidas a risca.

As mãos-de-obra serão especializadas.

Observância às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Não serão aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste memorial.

A obra deverá ser entregue livre de quaisquer resíduos.